### Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту (благоустройству) дворовой территории многоквартирного дома

№ 7 по ул.  Козьмодемьянская

1. Наименование работ: Капитальный ремонт (благоустройство) дворовой территории многоквартирного дома

№ 7 по ул. Козьмодемьянская

2. Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектная ведомость и схема.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;   СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», которые являются обязательными к применению.

Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом дворовой территории предоставленной Заказчиком Исполнителю.

Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить Заказчику разработанную схему отвода дождевых вод с  дворовой территории многоквартирного дома.

Особые условия:

- Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний а/бетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление а/бетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления а/бетонной смеси.

- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет Подрядчик.

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Керосин для технических целей тип 1 - фракционный состав: 10% перегоняется при температуре 130–180°С; 50% перегоняется при температуре не ниже 190°С; 90% перегоняется при температуре не выше 240–275°С, 98% перегоняется при температуре не выше 280°С; кислотность, не более 0,5 мг КОН на 100 см3 керосина, зольность - не более0,003% массы, концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина не более 12; массовая доля серы до 0,12 %; температура вспышки в закрытом тигле не ниже 38°С; отсутствует или присутствует содержание водорастворимых кислот и щелочей; содержание механических примесей, % - отсутствие или наличие; содержание воды - отсутствие или наличие; должен выдерживать испытание на медной пластинке; плотность при 20 °С, кг/м3 не нормируется; плотность при 15 °С не более 823,5 кг/м3, внешний вид - прозрачная или непрозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость.

Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная по ГОСТ 9128-2009 (указать тип, вид и марку) - максимальный размер минеральных зерен, до 20 мм; остаточная пористость 2,5-5,0%; содержание щебня 30-60%; содержание осадочных карбонатных и некарбонатных горных пород марки прочности не менее 800; пористость минерального состова до 23% по объему; остаточная пористость 2,5-5,0% по объему; пористость минеральной части не более 23%; водонасыщение 4,0-5,0% по объему; предел прочности при сжатии при температуре 200С не менее 2,5МПа, предел прочности при сжатии, при температуре 00С не более 13МПа, температура смеси при отгрузке 140-1600С.

Вязкий дорожный нефтяной битум ГОСТ 222245-90 (указать марку)- пенетрация, 0,1мм: при 25 0С 90-130, при 00С не менее 28; растяжимость при 25 0С не менее 60 см, при 00С не менее 4,2 см; температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 0С; температура хрупкости, по Фраасу не выше -170С; эластичность при 25 0С не менее 80%,  при 00С не менее 70%; изменение температуры размягчения после прогрева не более 50С; температура  вспышки в открытом тигле не ниже 2300С, температура самовоспламенения более 2200С, индекс пенетрации от -1 до +1.

Эмульсия битумно-дорожная ГОСТ Р52128-2003- устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:- пористого зернового состава должна не смешивается; - плотного зернового состава должна не смешивается; содержание вяжущего в эмульсии 50-70%, условная вязкость при 200С - 10-65; устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014), не более чем  через 7 суток 0,3% по массе, через 30 суток  0,5% по массе; устойчивость при транспортировке - не должна распадаться на воду и вяжущее, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: глубина проникания иглы 0,1мм при  25 0С не менее 60, при 0 0С не менее 20, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: температура размягчения по КиШ не ниже 470С, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: растяжимость при 25 0С не менее 55 см,  при 00С не менее 3,5 см, сцепление с минеральными материалами не менее 5 баллов, остаток на сите №014 не более 0,25% по массе, устойчивость   при перемешивании с минеральными материалами – быстрораспадающаяся, вода для приготовления водных растворов эмульгаторов должна быть жесткости не более 6 мг-экв/л, в качестве эмульгаторов для катионных эмульсий применяют ПАВ типа аминов, диаминов, полиаминов и четвертичных аммониевых солей (указать конкретный ПАВ, применяемый участником с указанием конкретных характеристик ПАВ).

Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93 - модуль крупности - 2,0-2,5, полный остаток на сите №63 30-45% по массе, содержание зерен крупностью более 10 мм, не более 0,5%, содержание зерен крупностью менее 0,15 мм, не более 5%, содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 2% по массе, содержание глины в комках не более 0,25% по массе.

Бетон по ГОСТ 26633-91 - средний предел прочности на сжатие не менее 192 кгс/см2, марка щебня из природного камня не ниже 200, осадка конуса 10-15 см, коэффициент морозостойкости не менее 150, коэффициент водонепроницаемости не ниже 4, удобоукладываемость бетонной смеси не менее 1,8 см.

Камень бортовой (указать марку) - метод изготовления - вибропрессованный или литой, водопоглощение бетона камней по массе не более 6%, необходимо наличие пластифицирующих добавок в бетоне, длина 950-1040мм, ширина, 80-170мм, высота до 500 мм, масса не менее 0,1т, объем от 0,02 до 0,05, марка бетона от В22,5 и не ниже В30, объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок от 4 до 5%, марка щебня заполнителя не ниже1000, марка бетона по морозостойкости не ниже F200, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе от 3,2 мм не менее 4,0. (При использовании одной и более марок бортовых камней качественные характеристики товара расписать отдельно для каждой марки.)

Горячекатаная арматурная сталь - класс арматурной стали не ниже А-I, форма стали – гладкая, площадь поперечного сечения от 3,1 см2 до 4,1 см2, теоретическая масса 1 метра не менее 2,3кг, выпускается в стержнях, марки стали СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, номинальным  диаметром  не менее 20 мм.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 20мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 10 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не более F-400,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 40мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 5 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не менее F-300,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Требования к качеству и результату работ:

1. Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

- материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими накладными завода-изготовителя, и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии накладных на поставляемую для работ асфальтобетонную смесь;

- работы должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 г № ОС-28/1270-ис;

- ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим покрытием должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93;

- элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены, согласно СНиП III-10-75;

- не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия. Работы по поднятию колодцев до уровня асфальтобетонного покрытия производить согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- бортовые камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»

- при завершении работ представляется вместе с отчетными документами схема выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проездов с привязкой к существующим объектам.

Условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

5. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

6. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. Время производства работ с 8.00 до 11.00. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от  шума».

8. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

9. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород

6. Сроки выполнения работ:  С даты заключения Договора до 01 сентября 2021 г.

| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Козьмодемьянская, город Великий Новгород: асфальтобетонное покрытие |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР01-01-014-05 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов2 | 1000 м3 | 0,1824 |  |
|  |  |  | 1/0,1824 |  |  |  |
| 2 | ФСЦпг03-21-01-015 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 319,2 |  |
|  |  |  | 2/319,2 |  |  |  |
| 3 | ФЕР27-04-001-04 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 15см | 100 м3 | 0,57 |  |
|  |  |  | 3/0,57 |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-04-001-01 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 25см | 100 м3 | 0,95 |  |
|  |  |  | 4/0,95 + 3/0,05 |  |  |  |
| 5 | ФЕР27-04-001-04 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовые камни | 100 м3 | 0,009 |  |
|  |  |  | 5/0,0089 |  |  |  |
| 6 | ФЕР27-02-010-02 |  | Установка дорожных бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. | 100 м | 0,37 |  |
|  |  |  | 6/0,37 |  |  |  |
| 7 | ФЕР01-02-061-01 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:1 | 100 м3 | 0,0074 |  |
|  |  |  | 7/0,0074 |  |  |  |
| 8 | ФЕР27-06-026-01 |  | Розлив вяжущих материалов (н.р. 0,3 кг/м2) - 380 м2. | т | 0,114 |  |
|  |  |  | 8/0,114 + 11/0,114 |  |  |  |
| 9 | 91.08.02-001 |  | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБК-1 на 97км - г. Ст.Русса). [О.Ч.п.1.27.8] | маш.-ч | 0,261 |  |
|  |  |  | 9/0,261 + 12/0,261 |  |  |  |
| 10 | ФЕР27-03-004-01 |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона 380м2 толщ. 3см | 100 т | 0,274 |  |
|  |  |  | 10/0,2736 |  |  |  |
| 11 | ФЕР27-06-029-01 |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (5см) | 1000 м2 | 0,38 |  |
|  |  |  | 13/0,38 |  |  |  |
| 12 | ФЕР27-06-030-01 |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,76 |  |
|  |  |  | 14/0,76 |  |  |  |
|  |  |  | 15/0,0067 |  |  |  |
| 13 | ФЕР01-01-014-05 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0074 |  |
|  |  |  | 1/0,0074 |  |  |  |
| 14 | ФСЦпг03-21-01-015 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. | 1 т груза | 12,95 |  |
|  |  |  | 2/12,95 |  |  |  |
| 15 | ФЕР27-04-00 1-01 (0) |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 25См V=20*0,25/100 | 100 м3 | 0,05 |  |
| 16 | ФЕР27-04-001-01 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ЦПС толщ. 5см | 100 м3 | 0,01 |  |
|  |  |  | 4/0,01 |  |  |  |
| 17 | ФЕР27-07-005-02 |  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 2 |  |
|  |  |  | 5/2 |  |  |  |
| 18 | ФЕР27-04-001-04 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовые камни. | 100 м3 | 0,008 |  |
|  |  |  | 6/0,0077 |  |  |  |
| 19 | ФЕР27-02-010-02 |  | Установка тротуарных бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. | 100 м | 0,32 |  |
|  |  |  | 7/0,32 |  |  |  |
| 20 | 05.2.03.03-0031 |  | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3. | шт. | 32 |  |
|  |  |  | 8/32 |  |  |  |
| 21 | ФЕР01-02-061-01 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,0064 |  |
|  |  |  | 9/0,0064 |  |  |  |
| 22 | ФЕРр68-12-12 |  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 | 0,145 |  |
|  |  |  | 1/0,145 |  |  |  |
| 23 | ФСЦпг03-21-01-010 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (доставка на площадку складирования) | 1 т груза | 14,355 |  |
|  |  |  | 2/14,355 |  |  |  |
| 24 | ФЕР27-07-001-01 прим. |  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 (5) см | 100 м2 | 1,45 |  |
|  |  |  | 3/1,45 |  |  |  |
| 25 | 04.2.01.01-0054 |  | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II | т | 10,353 |  |
|  |  |  | 4/10,353 + 8/7,018 |  |  |  |
| 26 | 01.2.03.07-0024 |  | Эмульсия битумно-катионная ЭБК -1 (расход 0,3 кг на 1 м 2) | т | 0,0435 |  |
|  |  |  | 5/0,0435 |  |  |  |
| 27 | 91.08.02-001 |  | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБК - 1 на 97км - г. Ст.Русса) [О.Ч.п.1.27.8] | маш.-ч | 0,097 |  |
|  |  |  | 6/0,097 |  |  |  |
| 28 | ФЕР27-07-001-02 |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 5,8 |  |
|  |  |  | 7/5,8 |  |  |  |
| 29 | ФЕР01-01-014-05 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (под бортовой камень) | 1000 м3 | 0,0025 |  |
|  |  |  | 9/0,0025 |  |  |  |
| 30 | ФСЦпг03-21-01-015 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15км | 1 т груза | 3,5 |  |
|  |  |  | 10/3,5 |  |  |  |
| 31 | ФЕР27-04-001-04 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортов. камни | 100 м3 | 0,01 |  |
|  |  |  | 11/0,0098 |  |  |  |
| 32 | ФЕР27-02-010-02 |  | Установка тротуарных бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,41 |  |
|  |  |  | 12/0,41 |  |  |  |
| 33 | 05.2.03.03-0031 |  | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт. | 41 |  |
|  |  |  | 13/41 |  |  |  |
| 34 | ФЕР01-02-061-01 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:1. | 100 м3 | 0,0082 |  |

- ПОДПИСИ СТОРОН:

- Заказчик:  Главный инженер ООО «Общий дом»: ______________ О.И. Васильева

- Подрядчик: ___________________________ …......

- Контролирующая организация: _______________________